# PNZ – HOLZ- ÖL- LASUR PLUS

# PNZ  Ochranná olejová lazura Plus

- Pro venkovní použití, odolná proti UV záření

- Vynikající ochrana před povětrností

- Silný vodoodpudivý účinek, chrání proti plísním a houbám

# Charakteristika:
Lazurovací, tixotropní, ošetřující nátěr vhodný pro všechny druhy dřevin. Je silně vodoodpudivý, snadno zpracovatelný a odolný proti UV záření. Poskytuje dřevu přírodní ochranu před povětrnostními vlivy a vodou. Je vlhkostně regulující, zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva.  Chrání proti plísním a houbám.

# Použití:
Ošetření všech druhů dřevin ve venkovním prostředí, například na obklady fasád, nátěry oken, výloh, dveří, zahradních staveb, garážových vrat, zahradního nábytku, balkónů, plotů, okenic apod. Produkt lze použít na nové dřevo a je též vhodný k obnově zestárlých prodyšných nátěrů a povětrností opotřebených dřevěných povrchů.

# Zpracování:

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru vláken. Po 12 hodinách se stejným způsobem provede druhý nátěr. Při nátěru nového dosud neošetřeného dřeva doporučujeme provést nátěr ze všech stran ještě před montáží.

- Při renovačních pracích se vrchní degradovaná vrstva zbrousí až k podkladu únosnému pro další nátěr.

- Starší únosné prodyšné nátěry je vhodné očistit přípravkem PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič zahradního nábytku). Další pracovní postup dle údajů výše. U renovačních prací zpravidla stačí jeden nátěr.

- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.

- Před započetím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat.

- Ve variantě farblos - bezbarvý není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako dodatečný nátěr chránící předchozí vrstvy a prodlužuje tak životnost nátěrů.

- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.

# Doba schnutí:
12- 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

# Spotřeba:
cca 40 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 25 m2 v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo).

# Čištění:
Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

# Skladování:
V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

# Složení: 
Směs zušlechtěných přírodních olejů, přírodní vosky, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, kobaltové soli, neodecanová kyselina, pentanonoxim, pigmenty, účinná látka: 0,4g/100g 3-lod-2-propynylbutylcarbamat.

Upozornění:
EUH208 Obsahuje neodecanovou kyselinu, 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat, cobaltbis (2ethylhexanoat). Může způsobovat alergické reakce. Při práci používat vhodné rukavice (Nitril) a zajistit důkladné odvětrání.

EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě.

Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112. Limitní hodnoty VOC EU-(A/e ): 400 g/l (2010). Obsahuje maximálně 400 g/l VOC.

# Balení:
0,75l, 2,5l, 5l a větší

# Odstíny:  
Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně smíchat ve větší nádobě a promíchat.